                      ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ  ПП, ПЭ.
	Prostředí

(název látky)
	Среда

(наименование вещества)
	Концентрация
	Полипропилен
	Полиэтилен

	
	
	
	20

ºС
	40

ºС
	60

ºС
	100

ºС
	20

ºС
	40

ºС
	60

ºС
	коррозия

ПЭ при напряжении

	Dichloretan
	Дихлорэтан
	техн. чистый
	/
	
	
	
	
	
	
	

	Dichloethyleny
	Дихлорэтилены
	техн. чистый
	/
	
	
	
	-
	
	
	

	Dimethylamin
	Диметиламин
	техн. чистый
	/
	
	
	
	-
	
	
	

	Dimethyleter
	Диметиловый эфир
	чистый
	/
	
	
	
	/
	
	
	к

	Dimethylformamid
	Диметилформамид
	техн. чистый
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	к

	Dioktylftalát
	Диоктилфталат
	техн. чистый
	/
	-
	
	
	-
	
	
	к

	Dioxаn
	Диоксан
	техн. чистый
	/
	/
	-
	
	+
	
	
	к

	Dusičnan sodný aj.
	Нитрат натрия и др.
	всех конц.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Epichlorhydrin
	Эпихлоргидрин
	техн. чистый
	/
	
	
	
	+
	+
	+
	

	Ethanolamin
	Этаноламин
	техн. чистый
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	Ethylacetát
	Этилацетат
	техн. чистый
	/
	-
	
	
	/
	/
	-
	к

	Ethylakrylát
	Этилакрилат
	техн. чистый
	-
	
	
	
	-
	
	
	к

	Ethylalkohol
	Этиловый спирт
	96%, чистый
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	к

	Ethylbenzen
	Этилбензол
	техн. чистый
	/
	/
	-
	
	-
	
	
	к

	Ethylenglykol
	Этиленгликоль
	техн. чистый
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	к

	Ethylenoxid
	Окись этилена
	чистый
	/
	
	
	
	
	
	
	

	Ethylchlorid
	Хлористый этил
	техн. чистый
	-
	
	
	
	-
	
	
	

	Ethylmethylketon
	Этилметилкетон                                                                                                                                     
	техн. чистый
	/
	/
	-
	
	/
	
	
	

	Fenol
	Фенол
	техн. чистый
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	водный до 90%
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Fluor
	Фтор
	техн. чистый
	-
	
	
	
	-
	/
	-
	

	Fluorid amonný aj.
	Фторид аммония
	водные растворы
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Formaldehyd
	Формальдегид
	водный до 40%
	+
	+
	
	
	+
	+
	+
	к

	Fosforečnany
	Фосфаты
	водные растворы
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Fosgen
	Фосген
	техн. чистый
	-
	
	
	
	-
	
	
	

	Freon
	Фреон
	техн. чистый
	+
	
	
	
	/
	-
	
	к

	Fruktosa
	Фруктоза
	насыщ. раствор
	+
	+
	+
	
	/
	-
	
	к

	Furfural
	Фурфурол
	чистый
	-
	
	
	
	/
	
	
	

	Furylalkohol
	Фуриловый спирт
	чистый
	-
	
	
	
	/
	/
	-
	к

	Glukosa
	Глюкоза
	насыщ. раствор
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Glycerol (glycerin)
	Глицерин
	техн. чистый
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	к(70ºС)

	Glykol
	Гликоль
	техн. чистый
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	к

	Heptany
	Гептаны
	техн. чистый
	/
	
	
	
	+
	/
	/
	к

	Hexany
	Гексаны
	техн. чистый
	/
	/
	
	
	/
	
	
	к

	Hexakyanoželeznatany
	Гексацианатоферроаты
	водные растворы
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Hydrazinhydrát
	Гидрат гидразина
	водный раствор
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Hydrochinon
	Гидрохинон
	водные растворы
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Hydroxid barnatý, vápenatý
	Гидроокись барита, кальция
	водные растворы
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Hydroxid sodný, draselný
	Гидроокись натрия, калия
	водный 50%
	+
	+
	+
	+
	+
	/
	/
	к

	Chlor
	Хлор
	газообразный
	-
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	жидкий
	-
	
	
	
	-
	
	
	

	Chlorečnan vápenatý
	Хлорат кальция
	
	+
	+
	-
	
	+
	
	
	


	Prostředí

(název látky)
	Среда

(наименование вещества)
	Концентрация
	Полипропилен
	Полиэтилен

	
	
	
	20

ºС
	40

ºС
	60

ºС
	100

ºС
	20

ºС
	40

ºС
	60

ºС
	коррозия

ПЭ при напряжении

	Chlorečnan draselný, sodný
	Хлорат калия, натрия
	
	+
	+
	-
	
	+
	+
	+
	

	Chlorid sodný aj.
	Хлорид натрия и др.
	водный всех конц.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Chlornan sodný
	Гипохлорит натрия
	водный до 20%
	+
	/
	
	
	+
	+
	
	к

	
	
	водный до 30%
	/
	
	
	
	+
	+
	
	к

	Chlornan vápenatý
	Гипохлорид кальция
	водный до 20%
	/
	
	
	
	+
	+
	
	к

	Chloroform
	Хлороформ
	техн. чистый
	-
	
	
	
	-
	
	
	

	Chlorová voda
	Хлорная вода
	
	+
	+
	/
	
	/
	
	
	

	Chlorovodík
	Хлористый водород
	газообразный 100%
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Chroman sodný
	Хромат натрия
	насыщ. раствор
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	
	
	водный 40%
	
	
	
	
	+
	+
	+
	к

	Isooktan
	Изооктан
	техн. чистый
	+
	/
	/
	
	
	
	
	

	Isopropanol
	Изопропиловый спирт
	техн. чистый
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Isopropyleter
	Изопропиловый эфир
	техн. чистый
	+
	/
	-
	
	
	
	
	


	Jodová tinktura
	Иодная настойка
	6,5% йода в алког.
	+
	/
	/
	
	+
	
	
	

	Kafrový olej
	Камфарное масло
	чистый
	/
	
	
	
	+
	/
	
	

	Křemičitan sodný aj.
	Силикат натрия и др.
	всех конц.
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Kyanid draselný aj.
	Цианид калия и др.
	всех конц.
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Kyanovodík
	Цианистый водород
	газообразный 100%
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	Kyselina - adipová 
	Кислота - адипиновая
	техн. чистая
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	к

	               - acetylsalicylová  
	   - ацетилсалицитовая 
	техн. чистая
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Kyselina - arsenitá, arseničná
	Кислота - мышьяковистая, мышьяковая
	техн. чистая
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	               - benzensulfonová
	Бензолдисульфокислота
	10%
	-
	
	
	
	+
	+
	+
	

	               - benzoová
	   - бензойная
	техн. чистая
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	               - boritá
	   - борная
	техн. чистая
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	               - bromovodíková
	   - бромистоводородная
	30%
	+
	/
	/
	
	+
	+
	+
	к

	               - citronová
	   - лимонная
	техн. чистая
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	к

	               - dusičná
	   - азотная
	до 20%
	+
	/
	
	
	+
	/
	
	к

	
	
	до 40%
	/
	
	
	
	/
	
	
	к

	
	
	свыше 40%
	-
	
	
	
	-
	
	
	

	               - dusitá
	   - азотистая
	до 50%
	/
	
	
	
	
	
	
	

	               - fluorovodíková
	   - фтористоводородная
	до 40%
	+
	
	
	
	+
	/
	
	

	
	
	свыше 40% 
	/
	
	
	
	+
	/
	
	

	               - fosforečná
	   - фосфорная
	25% 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	
	
	50%
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	
	
	95%
	+
	
	
	
	+
	/
	
	

	               - chlorovodíková
	   - соляная
	10%
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	
	
	30%
	+
	/
	/
	
	+
	+
	+
	

	
	
	37%
	/
	/
	/
	
	+
	+
	+
	

	               - chlorsulfonová
	   - хлорсульфоновая
	всех конц.
	-
	
	
	
	-
	
	
	

	               - chromová
	   - хромовая
	10%
	/
	/
	/
	
	+
	
	
	

	
	
	80%
	/
	
	
	
	+
	-
	
	К

	               - jodovodíková
	   - иодистоводородная
	всех конц.
	+
	
	
	
	+
	
	
	


	Prostředí

(název látky)
	Среда

(наименование вещества)
	Концентрация
	Полипропилен
	Полиэтилен

	
	
	
	20

ºС
	40

ºС
	60

ºС
	100

ºС
	20

ºС
	40

ºС
	60

ºС
	коррозия

ПЭ при напряжении

	Kyselina - kyanovodíková
	Кислота синильная
	всех конц.
	+
	
	
	
	
	
	
	

	               - maleinová
	   - малеиновая
	водная насыщ.
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	               - máselná
	   - масляная
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	к

	               - mléčná
	   - молочная
	96%
	+
	/
	
	
	+
	+
	+
	к

	               - močová
	   - мочевая
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	               - monochloroctová
	   - монохлоруксусная
	чистая
	+
	/
	/
	
	+
	+
	
	

	               - mravenčí
	   - муравьиная
	10%
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	

	
	
	до 50%
	+
	/
	/
	
	+
	
	
	

	
	
	100%
	+
	
	
	
	+
	
	
	к

	               - octová
	   - уксусная
	10%
	+
	+
	/
	
	+
	+
	
	к

	
	
	40 - 80%
	+
	/
	/
	-
	
	
	
	

	
	
	100%
	/
	
	
	
	+
	/
	-
	к

	               - olejová
	   - олеиновая
	100%
	+
	/
	/
	
	/
	
	
	

	               - propionová
	   - пропионовая
	100%
	/
	-
	
	
	+
	
	
	

	               - sírová
	   - серная
	2%
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	
	
	10%
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	
	
	50%
	+
	/
	/
	
	+
	+
	+
	

	
	
	98%
	/
	/
	-
	
	/
	/
	-
	

	               - stearová
	   - стеариновая
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	к

	               - šťavelová
	   - щавельная
	50%
	+
	/
	/
	
	+
	+
	/
	

	               - trichloroctová
	   - трихлоруксусная
	10%
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	               - vinná
	   - винная
	насыщ. раствор
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Kysličník - arsenitý
	Трехокись мышьяка
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	                - fosforečný
	Пятиокись фосфора
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	

	                - sírový
	Трехокись серы
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	                - siřičitý
	Двуокись серы
	газообразный
	+
	+
	+
	
	+
	+
	
	

	
	
	жидкий
	-
	
	
	
	
	
	
	

	               - uhelnatý, uhličitý
	Окись, двуокись углерода
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Kysličníky dusíku
	Окисли азота
	
	-
	
	
	
	+
	+
	+
	

	Lanolin
	Ланолин
	техн. чистый
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	Lučavka královská
	Царская водка
	техн. чистая
	/
	
	
	
	-
	
	
	к

	Lůj
	Жир
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	

	Manganistan draselný
	Перманганат калия
	20%
	+
	+
	
	
	+
	+
	+
	

	Melasa
	Меласса
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Methan
	Метан
	техн. чистый
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Methylacetát
	Метилацетат
	техн. чистый
	+
	+
	/
	
	
	
	
	

	Methylalkohol
	Метиловый спирт
	всех конц.
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	к

	Methylamin
	Метиламин
	водный 32%
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Methylethylketon
	Метилэтилкетон
	техн. чистый
	+
	/
	/
	
	
	
	
	

	Methylchlorid, methylbromid
	Хлористый, бромистый метил
	техн. чистый
	-
	
	
	
	-
	
	
	к

	Methylenchlorid
	Метиленхлорид
	техн. чистый
	-
	
	
	
	/
	
	
	к

	Mléko, mléčné výrobky
	Молоко, молочные продукты
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	


	Prostředí

(název látky)
	Среда

(наименование вещества)
	Концентрация
	Полипропилен
	Полиэтилен

	
	
	
	20

ºС
	40

ºС
	60

ºС
	100

ºС
	20

ºС
	40

ºС
	60

ºС
	коррозия

ПЭ при напряжении

	Močovina
	Мочевина
	насыщ. раствор
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	

	Mýdlová voda
	Мыльная вода
	всех конц.
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	к

	Naftalen
	Нафталин
	техн. чистый
	+
	
	
	
	/
	
	
	к

	Nitrobenzen
	Нитробензол
	техн. чистый
	/
	
	
	
	-
	
	
	к

	Nitrosní plyny
	Нитрозные газы
	сухие и влажные
	+
	/
	
	
	+
	/
	
	к

	Ocet
	Уксус
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Octan amonný aj.
	Ацетат аммония и др.
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Olej lněný
	Льняное масло
	
	+
	+
	+
	
	/
	
	
	к

	Olej minerální
	Минеральное масло
	техн. чистый
	+
	+
	/
	
	+
	/
	
	к

	Olej motorový
	Моторное масло
	
	+
	+
	/
	
	+
	+
	/
	

	Olej parafinový
	Парафиновое масло
	
	+
	+
	/
	
	+
	+
	
	

	Oleje rostlinné
	Растительное масло
	
	+
	/
	
	
	/
	
	
	к

	Olej silikonový
	Силиконовое масло
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	
	

	Olej do transformátorů
	Трансформаторное масло
	
	+
	/
	-
	
	/
	
	
	к

	Oleum
	Олеум
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	

	Ovocné šťávy
	Фруктовые соки
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	
	

	Ozon
	Озон
	до 2% в воздухе
	/
	-
	
	
	/
	-
	
	

	Parafin
	Парафин
	техн. чистый
	+
	/
	/
	
	+
	
	
	

	Paraldehyd
	Паральдегид
	техн. чистый
	/
	/
	-
	
	
	
	
	

	Perchloretylen
	Перхлорэтилен
	техн. чистый
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Peroxid vodíku
	Переокись водорода
	1%
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	
	
	3%
	+
	+
	/
	
	+
	
	
	

	
	
	10%
	+
	/
	-
	
	+
	
	
	

	
	
	30%
	/
	-
	
	
	+
	
	
	

	
	
	90%
	
	
	
	
	+
	
	
	

	Persíran amonný
	Персульфат аммония
	водный насыщ.
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	Petrolej 
	Керосин
	технический
	-
	
	
	
	+
	/
	-
	к

	Petroleter 
	Петролейный эфир
	техн. чистый
	+
	+
	/
	
	+
	
	
	к

	Pivo 
	Пиво
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Pokovovací lázně elektrolyt.
	Ванны электролит. металлизации
	
	+
	/
	-
	
	
	
	
	

	Propan
	Пропан
	жидкий
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	газообразный
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Propylalkohol
	Пропиловый спирт
	техн. чистый
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	к

	Propylenglykol
	Пропиленгликоль
	техн. чистый
	+
	+
	+
	
	+
	+
	/
	

	Propylenoxid
	Окись пропилена
	техн. чистый
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Pyridin
	Пиридин
	техн. чистый
	/
	/
	/
	
	+
	/
	-
	

	Ropa
	Нефть
	
	/
	
	
	
	+
	/
	-
	к

	Síra
	Сера
	техн. чистый
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	

	Síran amonný aj.
	Сульфат аммония и др.
	раст. всех конц. 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Sirník amonný aj.
	Сульфид аммония и др.
	раст. всех конц.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Sirouhlík
	Сероуглерод
	техн. чистый
	/
	
	
	
	-
	
	
	

	Sirovodík
	Сернистый водород
	техн. чистый
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	


